ДИФФУЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ НАТРИЯ

В.К. Свешников, В.Г. Васильченко

ФГБОУ ВПО Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия, WWG_962@mail.ru

Известные источники ионов натрия основаны на использовании высокочастотного разряда в парах натрия [1]. Они сложны в изготовлении, имеют низкую эффективность и предназначены для использования в вакуумных устройствах, не допускающих развакуумирование системы.

Нами предлагается конструкция источника ионов натрия на основе использования разрядной трубки (РТ) натриевой лампы высокого давления ДнаТ-400 (рис.).

Рисунок. Конструкция источника ионов натрия.

Источник ионов натрия состоит из разрядной трубки 1, расположенной внутри теплового цилиндрической формы экрана 2 ,изготовленного из поликристаллической окиси алюминия.

Для выхода ионов на тепловом экране сделан долевой вырез, под которым на поверхности РТ размещен сетчатый электрод, вытягивающий ионы 3. Ускоряющим электродом 4 является сетка, расположенная в окне теплового экрана.

Работа источника ионов основана на диффузии ионов натрия из разрядного канала трубки через её керамическую оболочку под действием ускоряющего электрического поля создаваемого вытягивающим и ускоряющим электродами.

Показано, что эмиссия ионов натрия возможна при температуре РТ, не меньшей 9000С.

В таблице приведены сравнительные показатели известного источника [1] с предложенным нами.

Таблица

| Тип источника ионов | Расходуемая мощность, Вт | Ионный ток, мА | Эффективность, мА/Вт | Размеры активного элемента, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЧ с разрядом в парах солей натрия | 1000 | 0,1 | 10-4 | 30×200 |
| РТ ДНаТ-400 | 150 | 0,5 |  | 9×100 |

Из таблицы следует, что эффективность созданного источника ионов равна  мА/Вт, тогда как известного - всего лишь  мА/Вт, т.е. на порядок выше.

Установлено, что эффективный источник ионов натрия можно получить в РТ, керамическая оболочка, которой имеет развитую поверхностью стеклофазы.

Литература.

- Габович M. Д.//М.:Атомиздат, 1972, 304с.