# ДВУСТАДИЙНЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОБАЛЛОНОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ.

А.А. Акунец, В.Е. Анкудинов*, В.М. Дороготовцев, М.Г. Кленов*, Ю.А. Марухин*, Ю.А. Меркульев, В.П. Огородников*.

Физический институт им. П. Н. Лебедева, Москва, Россия.
*Московский Энергетический университет, Москва, Россия.

Обсуждаются первые результаты новой двухстадийной технологии изготовления крупных стеклянных микробаллонов, предложенной в работах [1], но реализованной впервые. На первой стадии изготовления используется генератор монодисперсных частиц – капель щелочных силикатов капель и вертикальная печь падения для предварительной сушки капель. Полученные капли замораживаются в жидком азоте, а затем сушатся в вакууме. На второй стадии используется высокотемпературная вакуумная печь падения для формирования крупных (0,8 – 1,5 мм) стеклянных микробаллонов [2-3].

- Merkul’ev Yu. A. Fundamentals of Нollow Microspheres-Microballoons Thechnology. // Laser Thermonuclear Targets and Superdurable Microballoons, edited by A. I. Isakov (Nova Science Publishers, NY,1996, pp. 141-230.

- Akunets A. A., Borisenko N.G., Bushuev V. S., Gromov A. I., Dorogotovtsev V. M., Isakov A. I. Kovylnikov V. N., Koresheva E. R., Merkuliev Yu.A., Nikitenko A.I., Osipov I. E., Sutormin V. V., Tolokonnikov S. M. Laser target technology in Lebedev Physical Institute. // Laser Thermonuclear Targets and Superdurable Microballoons, edited by A. I. Isakov (Nova Science Publishers, NY,1996, pp. 3-34.

- Akunets A. A., Basov N.G., Bushuev V. S., Gromov A.I., Dorogotovtsev V.M., Isakov A.I. Kovylnikov V. N., Merkuliev Yu.A., Nikitenko A. I. Tolokonnikov S. M. Superdurable Microballoons for Hydrogen Storage. // Laser Thermonuclear Targets and Superdurable Microballoons, edited by A. I. Isakov (Nova Science Publishers, NY, 1996, pp. 119-140.