# ТРУБЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПЫЛЕВЫХ ОСАДКОВ В ТОКАМАКА Т-10

Б.Н. Колбасов, А.Б. Кукушкин, В.А. Ранцев-Картинов, П.В. Романов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия

Для проверки гипотезы [1] о наличии микротвердого каркаса у наблюдаемых долгоживущих филаментов, построенного в процессе электрического пробоя из cпонтанно образованных (углеродных) нанотрубок, и выживании этого каркаса в горячей плазме [2(a,b)] нами проведен анализ базы данных по электронной микрографии различных видов пыли и пленок в токамаке Т-10. Это включает (а) пыль в гофрах вакуумной камеры токамака, (б) пыль, извлеченную из масла турбомолекулярных насосов, используемых для откачки вакуумной камеры, (в) пленки, осажденные на внутренней поверхности вакуумной камеры; (г) пыль, осажденную (под действием силы тяжести) на специальный коллектор, расположенный внутри вакуумной камеры на достаточном удалении от плазменного шнура.

Результаты исследований изображений частиц пыли, полученных просвечивающим электронным микроскопом, и изображений поверхности пленок, полученных сканирующим электронным микроскопом, показывают [3] присутствие (i) трубок с размером, характерным для индивидуальных углеродных многослойных нанотрубок (от нескольких нанометров до двух-трех десятков нанометров); (ii) трубчатых структур с диаметром 50-100 нм, которые построены из более мелких трубок; (iii) на поверхности пленок следов трубчатых структур с диаметром в микрометровом диапазоне, которые иногда составлены из трубок меньшего диаметра.

Приведенные данные оказываются совместимы с гипотезой [1] в том смысле, что (1) тенденция строительства больших трубчатых структур из меньших просматривается уже в пылевых осадках в нанометровом и микрометровом диапазоне, и (2) такая тенденция особенно заметна при сопоставлении заведомо твердотельных (пылевых) трубчатых структур, обладающих характерной топологией связей между составляющими их блоками (а именно, трубчатой структуры с центральным внутренним стержнем и структурой типа тележного колеса в торцевом сечений такой трубы) с аналогичными структурами, которые были ранее обнаружены [2(a,c)] на изображениях плазмы в видимом свете в токамаках ТМ-2, Т-4, Т-6 и Т-10 (диаметр таких структур попадает в сантиметровый диапазон).

Результаты указывают на актуальность корреляционного анализа результатов диагностики топологии структур в плазме и в пылевых осадках в установках для получения и удержания горячей плазмы.

### Литература

[1] Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., (a) Proc. 17th IAEA Fusion Energy Conf., Yokohama, Japan, 1998, v. 3, p. 1131; (b) Proc. 3rd Symposium «Current Trends in Int. Fusion Research: Review and Assessment», Washington D.C., March 1999, Ed. E. Panarella, NRC Research Press, Ottawa, Canada, 2000 (to appear); (c) Proc. 26-th Eur. Phys. Soc. conf. on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Maastricht, Netherlands, 1999, p. 873 (http://epsppd.epfl.ch/cross/p2087.htm ).

[2] Kukushkin A.B. Rantsev-Kartinov V.A., (a) Preprint of Kurchatov Institute, IAE 6157/6, Moscow, October 1999; (b) Proc. 27-th Eur. Phys. Soc. conf. on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Budapest, Hungary, June 2000 (http://bilbo.rmki.kfki.hu/pdf/P2_028.pdf ); (c) Ibid., http://...P2_029.pdf.

[3] Kolbasov B.N., Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., Romanov P.V., Phys. Lett., 2000, A269, 363.

e-mail :

Колбасов Б.Н. - kolbasov@nfi.kiae.ru

Кукушкин А.Б. - kuka@nfi.kiae.ru

Ранцев-Картинов В.А. - rank@nfi.kiae.ru

Романов П.В. - romanov@nfi.kiae.ru