ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОРИСТЫХ МИШЕНЯХ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОБЛУЧАЕМЫХ МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ.

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, (А.И. Громов, О.Л. Дедова, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, В.Н. Кондрашов, С.Ф. Медовщиков, В.Г. Николаевский, М.И. Пергамент, В.М. Петряков, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., 142190, Россия, e-mail: vvgavril@triniti.ru
(ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия

Представлены и обсуждаются основные результаты, полученные в экспериментах на установке «Мишень» (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) при облучении мощными лазерными импульсами (= 1.054 мкм, ~ 3 нс, I = 1013-1014 Вт/см2) малоплотных пористых сред (2-30 мг/см3). Целью экспериментов являлось изучение процессов образования и гомогенизации плазмы, энергопереноса в пористой среде и конверсии лазерного излучения в рентгеновское излучение образующейся плазмы в зависимости от микроструктуры материала облучаемой мишени. В условиях, представляющих интерес для проблем инерционного термоядерного синтеза, создания мощных лазерно-плазменных источников рентгеновского излучения и исследования свойств и поведения веществ в экстремальных условиях, облучались образцы из агара (неупорядоченная волокнисто-пленочная структура) и вспененного полистирола (квазирегулярная пленочно-ячеистая структура). Для диагностики протекающих процессов использовался широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств.

Как в мишенях из агара, так и в мишенях из вспененного полистирола, поглощение лазерного излучения носит объемный характер с образованием протяженной области высокотемпературной плазмы в облучаемых образцах; энергия к тыльной поверхности мишени переносится тепловой волной с резким передним фронтом. Однако количественные характеристики исследованных сред значительно различаются - обнаружено существенное влияние микроструктуры малоплотного пористого материала на параметры и поведение образующейся в нем плазмы. Так, размеры области высокотемпературной плазмы (~500 мкм) и скорость энергопереноса к тыльной поверхности (~2(107 см/с) мишеней из агара с плотностью ~2 мг/см3 близки к соответствующим значениям, измеренным при облучении мишеней из вспененного полистирола со средней плотностью ~10 мг/см3. При одинаковых значениях средней плотности в образцах из вспененного полистирола размеры области образующейся горячей плазмы и скорость энергопереноса оказываются в несколько раз большими, чем в образцах из агара. При облучении образцов с различной микроструктурой обнаружено также существенное различие во временном ходе интенсивности излучения, рассеиваемого как на основной частоте лазера, так и на частоте второй гармоники.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336) и INTAS (проект № 2001-0572).