ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ В ВУФ И ВИДИМОМ ДИАПАЗОНАХ.

А.В. Аржанников, А.В. Бурдаков, *В. Вайнцеттл, И.А. Иванов, В.С. Койдан, *В. Пиффл, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий.

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: I.A.Ivanov@inp.nsk.su

*Institute of Plasma Physics AS CR, Prague, Czech Republic

На установках ГОЛ-3 (Новосибирск) и CASTOR (Прага) проводятся эксперименты по изучению взаимодействия горячей плазмы с твердой поверхностью, представляющие интерес для создания термоядерных установок нового поколения. Параметры образующейся приповерхностной плазмы исследовались с помощью спектральных комплексов видимого и ВУФ диапазонов, позволяющих измерять спектр свечения плазмы в диапазоне 400-700 нм и 50 - 250 нм с пространственным и временным разрешением. В плазму устанавливались мишени из графита, кристаллического вольфрама, вольфрамово – медного композита. Поток энергии на мишень варьировался от ~100 Дж/м2 (CASTOR) до 30 МДж/м2 (ГОЛ-3). В докладе представлено описание диагностики, ее калибровка, результаты измерения динамики профиля плотности мишенной плазмы вдоль и поперек магнитного поля, оценки параметров поверхностной плазмы и потока примесей.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки, РАН, а также U.S. Civilian Research & Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union (CRDF), award No. NO-008-X1.