ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ В ДИЭЛЕКТРИКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СГУСТКОВ

И.Н. Онищенко, В.А. Киселев, А.Ф. Линник, Н.И. Онищенко, Г.В. Сотников, В.В. Усков

ННЦ ХФТИ, Академическая 1, Харьков 61108, Украина, e-mail: onish@kipt.kharkov.ua

Возбуждение кильватерных полей в диэлектрическом волноводе последовательностью электронных сгустков с целью использования их для высокоградиентного ускорения частиц имеет ограничения, связанные с выносом с групповой скоростью возбужденных колебаний, что приводит к малому числу сгустков, кильватерные поля от которых суммируются. Для увеличения количества таких сгустков вместо полуограниченного волновода используется резонатор. Теоретически показано, что возбужденное поле в виде периодических знакопеременных импульсов, отражаясь от концов резонатора, нарастает, если время распространения импульса в резонаторе кратно обратной частоте следования  сгустков. Длина резонатора выбирается равной целому числу полуволн основной моды. Эксперименты проведены с использованием последовательности сгустков электронного ускорителя «Алмаз-2» (энергия 4МэВ, число сгустков 6.103, диаметр и длительность каждого 1см и 60 пс, соответственно, расстояние между сгустками 350 пс, число частиц в сгустке 109), инжектируемых в диэлектрическую структуру длиной 70 см и внешним диаметром 8.6 см с отверстием для сгустка диаметром 2.2 см, изготовленную из фторопласта ((=2.1, tg(=1.5 10-4) и помещенную в медную трубу. Проведены калориметрические измерения энергии возбуждаемых полей. Измерены радиальная топография и продольное распределение возбуждаемых полей для случаев полуограниченного волновода и резонатора. Показано, что в резонаторном варианте число сгустков, поля которых когерентно суммируются, на порядок больше, чем в волноводном случае, и достигает 600, что подтверждает правомерность резонаторной концепции.