ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РИДБЕРГОВСКОГО ВЕЩЕСТВА (КОНДЕНСАТА ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ) ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ И ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Касиков И.И., Миронов В.С., Терехов С.В., Тулин С.М., Ярыгин В.И.

ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, г. Обниниск, РФ,
e-mail: ecs@ippe.ru

Теоретические исследования [1] показывают, что вещество в определенных условиях может образовывать конденсат возбужденных состояний (КВС/РВ-ридберговское вещество). Цезий, например, в этом состоянии имеет газовую плотность, низкую работу выхода и довольно высокую электропроводность. Это вещество интересно не только как объект физического исследования, но и тем, что условия его образования и ожидаемые свойства таковы, что оно может быть технически просто и с большой эффективностью использовано в термоэмиссионном преобразователе тепловой энергии в электрическую (ТЭП). Группа шведских ученых из Чалмерского университета провела эксперименты, подтверждающие, по их мнению, образование КВС в межэлектродной среде ТЭП [2]. Тем не менее, теория КВС недостаточно поддержана экспериментальными работами.

Мы выполнили экспериментальные исследования, используя технологию, развитую в Чалмерском университете. При решении главной задачи – исследование свойств межэлектродной среды ТЭП при моделировании условий образования ридберговского вещества – использовались электрофизические и оптические методы исследования электродов и процессов, протекающих в межэлектродной плазме ТЭП. Экспериментальная установка и конструкция ТЭП позволяли проводить измерение характеристик в двух режимах в зависимости от способа подачи пара цезия в межэлектродное пространство (МЭЗ) ТЭП: классический ТЭП со стационарным давлением пара цезия (равновесный режим); "открытый" ТЭП с прокачкой цезия через перфорированный коллектор и МЭЗ (динамический режим) [3]. Коллектор ТЭП представлял собой покрытый углеродом диск из никелевой перфорированной фольги.

Моделирование условий образования ридберговского вещества было начато с динамического режима подачи пара цезия в МЭЗ ТЭП. При низком давлении пара цезия (менее 0.1 мм рт. ст.) в МЭЗ ТЭП нам удалось по основным характеристикам ТЭП повторить "шведские" результаты – снижение эмиссионной работы выхода коллектора с первоначальной величины 1.5 эВ до 1.0 эВ и барьерного индекса от 2.0 эВ вплоть до значения 1.6 эВ.

Столь низкие значения этих величин сохранились при переходе от режима с прокачкой к традиционной равновесной подаче цезия, что является важным и новым в сравнении с данными, полученными в прежние годы. Этот феномен нуждается в дальнейшем изучении, т.к. он не только открывает новое направление в физических исследованиях ТЭП, но и способствует эффективному решению ряда прикладных задач при создании низкотемпературных высокоэффективных термоэмиссионных преобразователей.

Литература

Маныкин Э. А., Ожован М. И., Полуэктов П. П., ЖЭТФ, 1983, т. 84. вып. 2, с.442.

Holmlid L. Proc. Thermionic Energy Conversion Specialist Conference. G(teborg, Sweden, 1993, p.47.

Ярыгин В. И., Сидельников В. Н., Касиков И. И., Миронов В. С., Тулин С. М., Письма в ЖЭТФ, 2003, т.77, вып. 6, с. 330.