ГЕНЕРАЦИЯ МИНИАТЮРНЫХ СИЛЬНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН В ВЕЩЕСТВЕ ИНТЕНСИВНЫМИ ПИКОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

В.А. Скворцов, *Н.И. Фогель

Московский физико-технический институт (ГУ), г. Долгопрудный, Россия,
   e-mail: skv@pop3.mipt.ru
*Технический университет Кемнитц, г. Кемнитц, Германия,
   e-mail: n.vogel@physik.tu-chemnitz.de

Сообщается о результатах натурных и вычислительных экспериментов по исследованию ударно-волновой динамики в веществе (металлических мишенях, простых и составных, в вакууме и газах) под воздействием интенсивных лазерных импульсов (NdYAG-лазер, (=1.06 мкм, энергия в импульсах 50-100 мДж, длительность импульса по полуширине- 100 пс). Например, эксперименты в вакууме с составной мишенью: Cu-(30 мкм)-майлар-(250 мкм), при воздействии на нее с разных сторон (с металлической или диэлектрической) указанного выше лазерного излучения, показали возможность генерации миниатюрных ударных волн, распространяющиеся в веществе со скоростями в диапазоне 20-90 км/c. При выходе таких ударных волн в вакуум фиксировались (с помощью рентгеновского фотохронографа РФР-4 [1]) вспышки электромагнитного излучения с энергией квантов ((100 эВ, длительностью (( 1нс.

Анализ экспериментальных результатов по методике [2] позволяет оценить максимальные величины давлений в ударной волне, которые составляют десятки Мбар  (в дали от очага формирования). Например, при скорости ударной волны (в медной мишени) в 50 км/c имеем, согласно [2], давление P (30 Mбар. Численные расчеты, выполненные с помощью математической модели, основанной на системе уравнений магнитной гидродинамики, подтверждают результаты натурных экспериментов, позволяют воссоздать полную физическую картину быстропротекающих процессов, когда формирование сильных ударных волн происходит в условиях генерации и cверхсильных магнитных полей (c Bmax =0.4-1.4 ГГс) в исследуемой лазерной плазме, за счет развития термомагнитной неустойчивости сильного МГД-разрыва в области резонансного поглощения энергии лазерного излучения [3,4].

Литература:

Petrov S.I., Lazarchuk V.P., Murugov V.M.   et. al., in : Proc. of 22 nd Intern.  Congress on High – Speed Photography and Photonics. Santa Fe, USA,  27 Oct.-1 Nov., 1996.

Аврорин Е.Н., Б.К. Водолага, Симоненко В.А., Фортов В.Е. Мощные ударные волны и экстремальные состояния вещества. М.: ИВТАН. 1990.-78 с.

Скворцов В.А. Неустойчивость сильного разрыва в плазме лазерно-индуцированных разрядов в вакууме и газе. Материалы 12 Международной научной школы-семинара (22-26 августа 2005) «Физика импульсных разрядов в конденсированных средах». ИИПТ НАН Украины. Николаев 2005, с. 5-7.

Skvortsov V.A.. Vogel N.I. The generation of superstrong magnetic fields in plasma of laser-induced discharges. OI.4. Abstracts. MEGAGAUSS XI International Conference. 10-14 Sept. 2006. Imperial College. London. pp.33-34.