ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ГЕНЕРАЦИИ УДАРНЫХ ВОЛН В АЛЮМИНИИ ПРИ НЕПРЯМОМ (РЕНТГЕНОВСКОМ) ВОЗДЕЙСТВИИ НА УСТАНОВКЕ ИСКРА-5

С.В. Бондаренко, Г.В. Долголева*, Е.А. Новикова

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, sergvicbond@inbox.ru
*ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, РФ

По численной методике СНД-ЛИРА[1, 2] в секторном приближении выполнено численное исследование динамики полей излучения (лазерного и рентгеновского) в экспериментах с цилиндрическими боксами-конверторами (иллюминаторами), проведенными ранее [3] на лазерной установке ИСКРА-5 на длине волны ( = 0.66 мкм (вторая гармоника йодного лазера). В этих экспериментах температура рентгеновского излучения в боксе определялась посредством измерения скорости ударной волны, генерируемой в исследуемом образце, расположенном на торце цилиндрического иллюминатора. В расчетах по программе СНД-ЛИРА проведено сквозное численное моделирование, учитывающее поглощение излучения лазерного драйвера на стенках бокса, генерацию квазитеплового излучения, а также формирование и распространение ударной волны в исследуемом образце.

Анализ экспериментов позволяет определить величину коэффициента ограничения электронной теплопроводности f: при f = 0.03 удается согласовать данные экспериментального скейлинга [3] для температуры рентгеновского излучения в боксе с расчетными данными. Полученные в расчетах скорости ударной волны также согласуются с результатами экспериментов. Так в эксперименте с 6 лазерными пучками (при введенной в бокс лазерной энергии E L= 1380 Дж) скорость фронта ударной волны после прохождения базового слоя Al толщиной 50 мкм (определенная по положению лазерной метки) составляла vf = 35±1.6 км/с, в расчете – vf = 36 км/с. В эксперименте с 4 лазерными пучками (при EL = 850 Дж) скорость ударной волны (измеренная по разности времен прохождения базового слоя Al и дополнительной ступеньки из Al малой толщины) составила vf = 30(3.6 км/с. В расчете получено vf = 30 км/с.

Литература

- Бондаренко С.В., Долголева Г.В., Новикова Е.А. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов, Вып. 3-4, С.15-26 (2007).

- Бондаренко С.В., Долголева Г.В., Новикова Е.А. Квантовая электроника., 37(4). 372-378 (2007).

- Ватулин В.В., Жидков Н.В., Кравченко А.Г. и др. Измерение температуры плазмы в мишенях непрямого облучения по скорости ударной волны в алюминии на установке ИСКРА-5. Физика плазмы, 36. №5. С.447-453 (2010).