Влияние обработки высокочастотной плазмой пониженного давления на прочность связи металлокордА C резиной

И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин*, И.Р. Сагбиев, Р.Ф. Шарафеев

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, 
     sagbiev@mail.ru.
*Казанский государственный университет, Казань, Россия, zvs1956@mail.ru

Долговечность эксплуатации автомобильной шины во многом определяется прочностью связи между резиной и армирующим кордом, которая зависит от состояния приповерхностных слоев применяемых материалов.

В работе приводятся результаты исследований воздействия высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления металлокорда на прочность связи четырёхжильного латунированного металлокорда с резиной, изготовленной на основе изопренового каучука СКИ-3.

Исследования проводились в ВЧ индукционном и емкостном разрядах пониженного давления. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон. Основными варьируемыми параметрами являлись: время воздействия плазмы (1-30 мин), расположение металлокорда в разрядной камере, частота ВЧ поля (1,76 и 13,56 МГц), расход плазмообразующего газа (0,02-0,06 гс-1), давление в разрядной камере (13,3-39,9 Па), мощность разряда (0,5…5 кВт). В этом диапазоне параметров ВЧ плазма обладает следующими характеристиками: степень ионизации 10-4…10-7, концентрация электронов ne = 1016…1019 м-3, температура атомов и ионов Tai = 0,03…0,9 эВ, электронная температура Te = 1…4 эВ. При этом поверхность тела, помещенного в ВЧ плазму, подвергается воздействию потока ионов с энергией Wi = 10…100 эВ и плотностью ионного тока ji = 0,3…25 Ам-2 [1].

Прочность связи между металлокордом и резиной измерялась «Н-методом» [2]. Метод заключается в выдергивании на разрывной машине нити корда из резинового образца, имеющего форму буквы «Н». Образцы изготавливаются в специальной пресс-форме. Вулканизация проводилась при температуре 1510С в течение 20 мин. За показатель прочности связи принято усредненное значение максимальной нагрузки, фиксируемой по шкале разрывной машины в момент выдергивания кордной нити из образца.

Для оценки степени воздействия ВЧ плазменной обработки проводилось сравнение прочности связи резины обработанных образцов металлокорда с контрольными (необработанными) образцами.

В результате исследований установлено, что воздействие ВЧ плазмы пониженного давления приводит как к увеличению, так и к уменьшению прочности связи металлокорда с резиной. Определены режимы обработки, в которых происходит улучшение адгезионных свойств латунированного металлокорда..

Таким образом, обработка  ВЧ плазмой пониженного давления позволяет  модифицировать приповерхностный слой с сохранением характеристик основного материала, т.е. возможно улучшение адгезионных свойств уже применяющихся в производстве металлокордов.

Работа частично поддержана РФФИ, грант № 07-01-00674.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. - 348 с.

- ГОСТ 14863-69. Определение прочности связи резина-корд. «Н-метод».