Повышение эффективности фильтровальных мембран методом ВЧЕ-плазмы пониженного давления

И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин, М.Ф. Шаехов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, e-mail: modif@inbox.ru

По объему потребления природной воды и сбросу сточных вод одно из ведущих мест занимают красильные и отделочные производства предприятий легкой промышленности. Удельный расход сточных вод в этих производствах составляет 70-400 м3 на тонну продукции. Поэтому стала актуальной задача разработки технологии, обеспечивающей возврат очищенных сточных вод в производство.

Мембранные технологии прочно заняли одно из ведущих мест при решении проблем очистки сточных вод предприятий, но это не означает, что все проблемы исследования мембран и мембранных методов уже решены.

Целью работы является создание полимерных композиционных мембран с улучшенными эксплуатационными и физико-механическими свойствами за счет обработки их ВЧЕ-плазмой пониженного давления.

В работе для решения поставленных задач используются современные методики. В качестве объектов исследования были выбраны полимерные мембраны различных типов.

Экспериментальные результаты по модификации физико-механических свойств полимерных мембран были получены на ВЧЕ-плазменной установке [1]. Время обработки мембран плазмой от 1 до 15 минут. Расход плазмообразующего газа через разрядную камеру был равен G=0,04 г/с, давление Р=26,6Па, напряжение изменялось от 1,5 до 7,5 кВ.

Изучение характеристик модифицированных полимерных мембран включало исследование их структуры, а также физико-механических и эксплуатационных свойств. С целью установления влияния высокочастотной плазмы пониженного давления на структуру полимерных мембран использовался сканирующий зондовый микроскоп MultiMode V производства фирмы Veeco (США) в режиме атомно-силовой микроскопии.

Термостойкие свойства полимерных мембран при различных режимах плазменной обработки исследовалась методом ТГА-ДСК на термогравиметрическом анализаторе SDT Q600. Удельную поверхность и размеры пор полимерных мембран определяли анализатором Gemini V 2365.

Для установления закономерности изменения характеристик полимерных мембран применялись лабораторные методы исследования структуры, физико-механических и эксплуатационных свойств и гостированные методы испытаний.

Определяли удельную поверхность, размеры пор, предел прочности, относительное удлинение, усадку, производительность полимерных мембран. Проводились исследования точки пузырька, селективности, диффузии, смачиваемости стандартными методами.

Целенаправленное изменение поверхностных и структурных свойств полимерных мембран в результате обработки их ВЧЕ-плазмой пониженного давления дает возможность управлять технологическими параметрами (производительностью и селективностью) мембранных процессов.

Экспериментально установлено, что высокая эффективность разделения эмульсий на основе масла И-20А и И-40А достигается при обработке ВЧЕ-плазмой полисульфоновых мембран с размерами пор 30 кДа и 10 кДа, в среде смеси газов аргона-азота и аргона-воздуха, при напряжении 3,5 кВ и 5,5 кВ соответственно.

Литература.

- Абдуллин И.Ш.  Модификация нанослоев в высокочастотной плазме пониженного давления.-Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та,  2007.-356с.