ДИНАМИКА ИЗЛУЧЕНИЯ МИШЕННОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ВОЛЬФРАМ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ

С.В. Карелов, Н.И. Архипов, И.М. Позняк, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., Россия, e-mail: karscer1@mail.ru

На установке МК-200UG исследуется взаимодействие мощных потоков водородной плазмы с вольфрамом, являющимся перспективным облицовочным материалом для дивертора ИТЕР. В экспериментах моделируются условия, характерные для ЭЛМов и ослабленных срывов в токамаке-реакторе.

Мишени из вольфрама подвергались тепловым нагрузкам 0.05…1МДж/м2 длительностью 0.05мс. Тепловая нагрузка варьировалась за счет изменения плотности водородной плазмы в диапазоне (0.1…2)×1020м-3 c энергией протонов на уровне 2…3кэВ. Диаметр потока равнялся 0.06…0.1м. Взаимодействие происходило в продольном магнитном поле 0.5…2Т.

Вследствие сравнительно малого времени теплового воздействия, результаты экспериментов на МК-200UG представляют интерес для изучения начальной стадии формирования мишенной плазмы. В работе [1] определены энергетические пороги плавления и испарения вольфрама, которые соответствуют порогам его интенсивной эрозии, ограничивающей ресурс диверторных пластин. Не менее важной проблемой является распространение ионизованных паров вольфрама вдоль магнитного поля от диверторных пластин в зону горячей водородной плазмы.

В настоящей работе представлены первые результаты по динамике мишенной плазмы вольфрама. Диагностика излучения проводилась обскурографированием с использованием многокадровой МКП-камеры и AXUV диодов. «Линейка» из 4-х диодов AXUV-20HE1 регистрировала излучение из соответствующих четырех пространственных зон перед поверхностью вольфрама. В качестве фильтра в обскурах устанавливалась алюминиевая фольга толщиной 0.65мкм. Эксперименты проводились в двух режимах облучения мишеней. В режиме узкой мишени поперечный размер вольфрамовой пластины вдоль линии наблюдения был меньше диаметра потока, с возможностью  обтекания плазмой мишени, а в режиме широкой  мишени ее поперечный размер превышал диаметр потока.

В докладе приводятся многокадровые обскурограммы и сигналы диодов с двумерным пространственным разрешением – вдоль и поперек магнитного поля. Совместный анализ покадровых изображений плазмы вольфрама и разверток сигналов диодов позволяет оценить скорость распространения мишенной плазмы вольфрама, излучающего в EUV диапазоне при различных уровнях тепловых нагрузок.

Результаты проведенного исследования динамики излучения с пространственным и временным разрешением являются экспериментальной базой для верификации расчетных моделей генерации и движения  примесей вольфрама в зоне дивертора.

Литература.

- V.M.Safronov et al. Problems of Atomic Science and Technology, 2008, v.6, p.52-54.