Эктонная модель униполярной дуги на поверхности первой стенки с наноструктурой при воздействии плазмы ELM первого типа

С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц, М.М. Цвентух

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Ленинский пр-т 53

Рассматриваются новейшие эксперименты по инициированию униполярной дуги на вольфрамовой поверхности с наноструктурой под воздействием потока энергии ~1МВт/см2, соответствующего ELM первого типа [1] в рамках нестационарной взрывоэмиссионной (эктонной) модели [2]. Эксперименты проведены на установке  NAGDIS-II (Nagoya divertor simulator). Фоновая гелиевая плазма имеет Te~6эВ, npl~21013см-3. Наноструктура формируется на вольфрамовой пластине размерами 20200.2мм под воздействием He-плазмы, при подачи смещения ~75В в течении 30мин. Температура поверхности 1900К. Воздействие ELM первого типа моделируется импульсом лазерного излучения (0.6мс, 5МДж/м2). При этом стабильно инициируется униполярная дуга.

Нами показано, что инициирование униполярной дуги представляет собой инициирование на поверхности взрывоэмиссионных центров и наносекундных эмиссионных импульсов – эктонов, аналогично вакуумной дуге. Отсюда большое количество микрократеров, которые наблюдаются во всех экспериментах по исследованию униполярной дуги. Поддержание дуги обеспечивается воздействием плотной эрозионной плазмы (1020см-3, 2эВ) с поверхностью – инициированием новых центров. Длительность горения дуги зависит от условий инициирования – чем больше ток и, следовательно, количество взрывоэмиссионных центров, тем больше время горения дуги. Известно, что эктоны возникают, прежде всего, на различных неоднородностях (микровыступах, примесях и т.п.) на поверхности электрода. Поэтому чем более чистая и гладкая поверхность, тем большая энергия необходима для инициирования дуги и хуже условия ее самоподдержания.

Несмотря на специфический характер поверхности электрода, а именно – наличие нановолокон на поверхности, низкую температуропроводность приповерхностного слоя, что облегчает инициирование и самоподдержание дуги, согласие эксперимента и модели свидетельствует, на наш взгляд, об определяющей роли эктонных процессов в явлении униполярной дуги.

Литература

- S. Kajita, S. Takamura, and N. Ohno 2009 Nucl. Fusion 49 032002; S. Kajita, N. Ohno, S. Takamura, and Yo. Tsuji 2009 Phys. Lett. A 373 4273

- S.A. Barengolts, G.A. Mesyats, and M.M. Tsventoukh 2010 Nucl. Fusion 50 125004