Особенности электрического разряда между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных давлениях

Ал.Ф. Гайсин

Казанский государственный технический  университет им. А.Н. Туполева, г. Казань, Россия, e-mail:techph@techph.kstu-kai.ru

В настоящее время возможности модификации металлов и сплавов с использованием традиционных методов обработки практически исчерпаны. Перспективными направлениями является использование лазерных, электронно-лучевых, плазменных, плазменно-электролитических методов 1.

В 2 создана экспериментальная установка для снятия технологической смазки после холодной прокатки и выполнены исследования по модификации поверхности труб многоканальным разрядом 3. Многоканальный разряд, позволяет улучшить качество поверхности труб и уменьшить шероховатость, удалить дефекты, уменьшить размеры крупных микрораковинок от 20-200 мкм до 10-50 мкм, и полностью излечит мелкие, и улучшить коррозионную стойкость труб. Процесс очистки поверхности трубы осуществлялся за счет того, что между трубой (катод) и струей электролита (анод) сформировался многоканальный разряд.

Целью данной работы является исследование особенности электрического разряда между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных давлениях Р = 680-76 Тор, а также взаимодействие электрического разряда струйным электролитическим катодом с поверхностью твердого анода. Материалом анода служит сталь, медь и эбонит. В качестве электролитического катода использовался насыщенный раствор соли NaCl. Электролит подавался на образец в виде струи диаметром dc = 1,5 мм и длиной lc = 20 мм. Расход электролита составляет Gэ = 0,8 г/с.

Анализ ВАХ электрического разряда для стального и медного анода показал, что в исследованном диапазоне параметров зависимость U от I носит падающий характер. Выявлено, что для стального анода при Р = 152 Тор происходит переход многоканального разряда (МР) в тлеющий разряд (ТР). Для медного анода границей перехода МР в ТР определяется Р = 380 Тор, а в случае анода из эбонита давлением перехода МР в ТР является Р = 228 Тор.

Проведены локальные модификации поверхности стали, меди и эбонита при пониженных давлениях. Исследования показали, что использование МР и ТР между струйным электролитическим катодом и твердым анодом способствует снятие заусенцев с кромок изделия, очистке с одновременной полировкой поверхности, изменение микроструктуры, повышение коррозионной стойкости, прошивку отверстий и резку металла.

Литература.

- Гайсин Аз.Ф., Абдуллин И.Ш., Гайсин Ф.М. Струйный многоканальный разряд с электролитическими электродами в процессах обработки твердых тел. Монография, Казань: Изд-во Каз. гос. техн. ун-та, 2006. –446с.

- Дегтярев В.О., Тутык В.А., Сафьян П.П. Очистка поверхности труб парогазовым разрядом // Человек и космос: XI Международ. молод. науч.-практ. конф. Днепропетровск, 8-10 апр. 2009 г. – Днепропетровск, 2009 г. – С. 536.

- Гайсин Ф.М., Сон Э.Е., Шакиров Ю.И. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. –М.: Изд-во ВЗПИ, 1990. –90с.