плазменно-электролитное формирование микроструктуры поверхности стали

Кашапов Р.Н.

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН, Казань, Россия, e-mail: kashramil.88@mail.ru

Одним из новых электрофизических методов обработки является плазменно-электролитная обработка. Данный метод осуществляется при подаче напряжения на электроды, находящиеся в жидком электролите, в результате возникает электролитная плазма в узком слое около «активного» электрода. Разряд горит в парогазовой оболочке между металлическим электродом и поверхностью электролита. В последнее время все больший интерес представляет разновидность плазменно-электролитной обработки заключающейся в совмещении в одной операции двух процессов: эрозионного разрушения металла и его анодного растворения [1]. В работе была поставлена задача исследовать механизм влияния данного метода обработки на структуру и состояние поверхности стали.

Для решения данной задачи использовалась экспериментальная установка [2], которая позволяла проводить плазменно-электролитную обработку при различных коэффициентах пульсации напряжения в диапазоне напряжений от 0 до 300В. Основные исследования проводили на образцах, изготовленных из стали марки 12X18H9T. После плазменно-электролитной обработки, образцы исследовали с помощью электронного сканирующего микроскопа Carl ZEISS EVO 50. В качестве параметров оценки измерялись высоты профиля поверхности образцов.

Для изученных видов растворов электролитов процесс обработки наиболее эффективно происходил в растворе NaCl, и образование микрорельефа на поверхности стали происходило только в нем.

Были исследованы образцы, обработанные при напряжениях: 40, 60, 90, 130 и 170 В. Установлено, что увеличение напряжения приводит к изменению среднего значения высоты микропрофиля. Микронеровности на поверхности иглы, обработанной при напряжении 40 В, образовались только в ограниченной области. Площадь поверхности, на которой произошло образование микролунок составила 9 мм2. У образцов, обработанных при остальных напряжениях, изменение структуры происходило по всей поверхности.

Все пять значений напряжения режимов обработки можно разделить на группы по влиянию анодных микроразрядов на обрабатываемую поверхность. Первая группа - 40 и 60В. Поверхности, полученные при напряжениях очень похожи, отличием является большая разница параметров шероховатости. Это объясняется большей вкладываемой мощностью в разряд. Вторая группа – 90 и 130 В. Образцы данной группы по всей поверхности были покрыты микролунками размером меньше 1 мкм. Но так же на поверхности, полученной при 90 В, наблюдаются микролунки размером от 10 до 25 мкм, а при 130 В формируются микролунки размером от 9 до 15 мкм. Измерения параметров шероховатости показали, что происходит уменьшение Rz, Ra, Rmax. Третья группа при напряжении 170 В. Поверхность образца, обработанного в данных условиях имеет “губкообразную” структуру, всю поверхность покрывают микролунки размером меньше 1 микрометра, в некоторых местах они накладываются друг на друга образуя микродефекты размером от 2-3 мкм.

При плазменно-электролитной обработке требуемую структуру поверхности можно получить, изменяя режим обработки на заключительных стадиях формообразования.

Литература

- Кашапов Р.Н. XXXVII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2010, 316 c.

- Кашапов Р.Н. Физика и химия обработки материалов, Москва, 2010, №5, 50-56 с.