Плазменно-электролитное формирование углеродных покрытий

Гараев М.Р., *Кашапов Н.Ф., **Кашапов Р.Н.

Казанский Государственный технологический университет, Казань, Россия,
*Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Казань, Россия
**Казанский Физико-технический институт им. Е.К.Завойского, Казань, Россия,
     kashramil.88@mail.ru

В последнее время исследованию ионно-плазменных методов формирования углеродных покрытий посвящено большое количество работ. Это связано с присущими данным пленкам характеристикам, таким как высокой микротвердостью, низким коэффициентом трения, химической инертностью, прозрачностью в инфракрасном диапазоне, биоинертностью, уникальными эмиссионными характеристиками и т.д. Однако, остается неисследованным возможность формирования углеродных покрытий с помощью плазмы газового разряда с жидкими электродами при атмосферном давлении.

В работе поставлена задача, экспериментально исследовать возможность формирования углеродных покрытий методом плазменно-электролитной обработки [1,2], электрические и энергетические характеристики разряда с жидким электродом в процессе формирования углеродных покрытий.

Для решения данной задачи была разработана экспериментальная установка, которая состояла из источника питания, системы охлаждения, гидравлической камеры и контрольно-измерительной аппаратуры. Источник питания постоянного тока мощностью 1кВт работает в диапазоне напряжений от 0 до 2000 В, токов от 0 до 500 мА. Гидравлическая камера изготовлена из стекла цилиндрической формы диаметром 100 мм, высотой 150 мм, в центре которой установлен титановый катод, окруженный цилиндрическим графитовым анодом. Площадь катода в 10 раз меньше площади анода. Гидравлическая камера заполнялась этанолом, а для предотвращения его горения закачивался азот. Температура корректировалось потоком воды системы охлаждения и поддерживалась на уровне ~343 К. Измерения напряжения и тока разряда осуществлялась с помощью приборов АРРА – 305, MMH – 930.

В результате исследования были получены вольтамперные характеристики газового разряда, которые имеют максимум в районе 500 В. Газовый разряд зажигался на катоде при напряжении 600 В и горел неустойчиво. При достижении 900 В разряд переходил в устойчивый режим и горел в паровоздушной оболочке. При неустойчивом горении разряда образование карбоновых пленок не наблюдалось, поэтому было принято решение провести формирование пленок при устойчивом горении разряда.

Были получены углеродные пленки при напряжении 900 В и 1200 В, которые анализировались спектроскопией комбинационного рассевания света в видимой области с помощью спектрометра ДФС-52, а морфология покрытия исследовалась с помощью электронного микроскопа EVO 50.

По спектрам комбинационного рассеяния было установлено, что полученные углеродные пленки в основном состоят из нанокристаллических графитовых зерен.

Литература.

- Кашапов Р.Н XXXVII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, 2010, с. 316

- Кашапов Н.Ф., Кашапов Р.Н., Труды IV Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. г. Иваново, 2005, с. 361-364