оптическая диагностика плазмы дугового разряда титана в среде азота и углеводорода

Н.А. Смоланов, Н.А. Панькин

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия, smolanovna@yandex.ru

Интерес к плазме дугового разряда как методу PVD – (physical vapour deposition) вызван возможностью получения в ней, кроме тонких пленок, новых структур. Наличие в дуговом разряде паров металла и реакционных газов приводит к образованию эндоэдральных металлофуллеренов и других молекулярных кластеров [1]. Исследование процесса формирования этих частиц, их структура и свойства – актуальная задача. Взаимодействие газов-реагентов с компонентами металлической плазмы в дуге зависит от состава низкотемпературной плазмы. Происходящие при этом плазмо - химические процессы сопровождаются оптическим излучением – ионно-фотонной эмиссией [2,3]. Диагностика эмиссионного спектра плазмы является одним из главных методов ее исследования. Известно, что при прочих равных условиях наибольшее влияние на зарядовый состав плазмы оказывает давление азота и других газов-реагентов, а также величина магнитного поля [4].

Цель работы: спектральная диагностика титановой плазмы с дозированной подачей плазмообразующих газов-реагентов (азота и ацетилена), изменяющимся магнитным полем фокусирующей катушки и анализ структуры получаемых при этом пленок и порошков.

Исследования проводились на установке вакуумной установке дугового распыления ННВ-6.6И4 с использованием системы регистрации оптического спектра плазмы. Она включает в себя спектрометр ИСП-51, многоканальный регистратор МОРС-1/2048/USB/FTDI на базе ПЗС - линейки LX511 (Toshiba) и персональный компьютер. Исследуемый диапазон – 360-950 нм с разрешением не хуже 0.1 нм. Время записи изменялось от 0.01 до 10 с. Эталон - ртутно-кварцевая лампа ДРК-120 осветителя ОИ-18А. Для обработки данных использовали программу MORS (ООО «МОРС», г. Троицк).

Анализировались спектры, полученные при токе дуги 75 А, потенциале смещения на подложке от 0 до 250 В, парциальном давлении смеси азота и ацетилена от 0 до 0.9 Па. С целью выяснения влияния напряженности магнитного поля на состав плазмы изменяли ток фокусирующей катушки от 0 до 0.6 А.

Полученные спектры включают в себя атомарные линии, молекулярные полосы и области непрерывного излучения. Подробная идентификация линий данного спектра затруднительна из-за большого их перекрытия, что связано с присутствием в низкотемпературной плазме нескольких химических элементов (титана, азота, углерода и кислорода), а также их ионов различного заряда и комплексов (кластеров) на их основе.

Установлено, что интенсивность спектральных линий заметно зависит от давления реакционных газов. В спектре свечения, кроме линий, принадлежащих возбужденным атомам и ионам, наблюдается значительная область непрерывного спектра в диапазоне 530-570 нм и 570-620 нм, интенсивность которой заметно возрастает с увеличением давления азота от 0.4 Па и выше. Наблюдаются хорошо различимые линии, их расшифровка будет дана в докладе. Аналогичный вид имеет спектр, полученный при магнетронном распылении титана[1] и работе технологического генератора газоразрядной плазмы [5].

Литература

- Кареев И.Е., Бубнов В.П., Федутин Д.Н., ЖТФ, 2009, т.79, вып. 11, с.134-137.

- Болонский И.В.,Гончаров А.А.,и др. //ЖТФ,  2009 ,т.79, вып.7, с.127-132.

- Очкин В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.

- Аксенов И.И., Антуфьев Ю.П., Брень В.Г. и др. //ФХОМ, 1981, №4, с. 43-46.

- Берлин Е.В., Григорьев В.Ю. и др. Вак. наука и техника. М.: МИЭМ., 2010, с. 153-156.