исследование формирования ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУР из биоорганических соединений

Т.М. Васильева

Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия,
e-mail: protein7@rambler.ru

Экспериментально исследованы процессы формирования реакционного объема в виде плазменно-пылевых структур из порошков белковых препаратов, диспергированных в плазме ВЧ-разряда, и плазменно-стимулированное осаждение паров низкомолекулярных органических веществ на поверхности левитирующих частиц белка. Особенностью решаемой задачи является то, что для получения потока пара и его активации использовали электронный пучок (ЭП), инжектированный в реакционный объем. ЭП, во-первых, производит испарение органических соединений, а, во-вторых, формирует облако химически-активной плазмы, в котором и происходит активация этих паров перед их конденсацией или осаждением. Таким способом возможно получение супрамолекулярных комплексов «белок-органическое соединение». На основе исследованных процессов возможно разработать технологию, которая может быть альтернативой традиционным методам синтеза аналогичных комплексов для адресной доставки лекарственных препаратов, являющейся одним из ключевых направлений современной фармакологии и фармацевтической химии.

Рассмотрены два варианта реализации формирования плазменно-пылевых структур. В обоих случаях в качестве плазмообразующего газа использовался кислород. 1) Плазменно-пылевая структура, состоящая из частиц механически диспергированного в реакционном объеме бычьего сыворточного альбумина (БСА),  формировалась в ВЧ-разряде, который создавался над уединенным электродом. Мощность, подаваемая на электрод, могла варьироваться в диапазоне 1-50 Вт. 2) Плазменно-пылевую структуру получали при конденсации паров органических веществ (ацетилсалициловая кислота, углерод), предварительно испаренных с помощью ЭП.

Сформированную плазменно-пылевую структуру можно рассматривать как распределенную в объеме подложку, на которую в дальнейшем могут осаждаться пары одного или нескольких индивидуальных низкомолекулярных веществ. В настоящей работе таким образом были получены супрамолекулярные комплексы «БСА-ацетилсалициловая кислота», «лизоцим-ацетилсалициловая кислота» и «углерод-ацетилсалициловая кислота».

Специально исследовалась возможное изменение химической структуры и свойств перечисленных веществ при воздействии на них быстрых электронов ЭП, электронно-пучковой плазмы и плазмы ВЧ-разряда. Для сравнительного анализа исходных соединений и веществ, подвергнутых пучково-плазменному воздействию, применялись ИК- и ЯМР-спектроскопия и денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле. Доказано, что подбором соответствующих условий (параметров ЭП, давления плазмообразующего газа и мощности, вкладываемой в ВЧ-разряд) можно избежать нежелательной деструкции биоорганического материала. Таким образом, процесс формирования супрамолекулярных комплексов является контролируемым. Особо следует отметить, возможность управления геометрией реакционного объема с помощью ЭП. В экспериментах показано, что инжекцией слаботочного электронного пучка (≤5 мА) в область ВЧ-разряда можно управлять движением частиц и расположением слоев в пылевой структуре, а также локализацией структуры в целом. Параметрами ЭП определяются также толщина и степень адгезии осажденного слоя органического соединения, что обеспечивает получение однородных покрытий.

Работа поддержана РФФИ (грант 10-08-90045-Бел_а).