ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ НА КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Н.Л. Александров, *М.Н. Васильев, **С.Л. Лысенко, ***С.С. Негодяев

МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: nick_aleksandrov@mai.ru
*МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: csl@mail.mipt.ru
**МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: sl_lysenko@mail.ru
***МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: snegod@mail.ru

Для моделирования взаимодействия активного кислорода с поверхностью космических летательных аппаратов создан экспериментальный стенд, в котором плазма генерировалась инжекцией непрерывного или импульсно-периодического электронного пучка в молекулярный кислород. Инжекция пучка с энергией до 40 кэВ  в рабочую камеру с внутренними размерами 30×30×30 см3 осуществлялась через газодинамическое окно, при этом ток пучка мог регулироваться в диапазоне 1-100 мА, а давление в рабочей камере – 10-1-102 Торр. На выходе выводного окна была установлена отклоняющая система, обеспечивавшая регулировку плотности энерговыделения пучка в объеме рабочей камеры за счет сканирования пучка по двум координатам. В облако электронно-пучковой плазмы помещались образцы материалов, что позволяло исследовать их стойкость к воздействию кислородной плазмы и быстрых электронов.

В зависимости от условий экспериментов температура газа изменялась от 300 до 900 К, а нагрев испытуемых образцов мог регулироваться в том же диапазоне по заданному временному закону. Пространственные распределения энерговклада пучка в газ экспериментально определялись по интенсивности  излучения атомарных линий кислорода, а тепловые потоки на поверхность образцов и температуры в ее контрольных точках измерялись термосенсорами. Контролировался также заряд, накапливаемый образцом; регистрировались факты и условия возникновения поверхностных электрических пробоев и объемных разрядов. Изучались условия, при которых наблюдалась химико-термическая модификация поверхности образца. Модельным материалом был выбран титан (сплав ВТ1-00), скорость синтеза оксидов которого исследовалась в зависимости от условий генерации плазмы и длительности экспозиции.

Построена кинетическая схема для моделирования электронно-пучковой плазмы в рассматриваемых условиях. Выполнены расчеты состава плазмы, плотностей активных частиц, нарабатываемых в плазме электронным пучком, и пространственного распределения газовой температуры. Вычисления проводились самосогласованным образом, чтобы учесть взаимное влияние изменения плотности газа при его нагреве и распространения электронного пучка. Для этого одновременно решались уравнения баланса заряженных и активных нейтральных частиц, а также уравнение теплопроводности для температуры газа. Распространение электронного пучка в газовой среде и его взаимодействие с поверхностями моделировалось методом Монте Карло.  Указанный подход подробно описан в [1], где с его помощью моделировалась плазма, создаваемая электронным пучком в аргоне. Результаты численного моделирования кислородной плазмы сравнивались с экспериментальными данными.

Приведено обсуждение возможностей использования рассматриваемого экспериментального стенда и развитых численных подходов для моделирования взаимодействия плазмы с космическими летательными аппаратами на больших высотах.

Литература

- Александров Н.Л,, Васильев М.Н., Лысенко С.Л., Махир А.Х. Физика плазмы, 2005, 31, 466.